Белая полиуретановая высокоглянцевая эмаль LUCIPOL 282 WHITE

1. Особенности

• отличная заполняемость

• хорошая тиксотропность

• высокая укрывистость

• высокое выравнивание

• подвергается полировке

2. Химические и физические свойства

2.1 Химсостав                         Полиуретановые полимеры

2.2 Цвет                                  Белый

2.3 Вязкость                           1’50’’± 5’’ (CF4 at20°C)

2.4 Сухой остаток                   63.5% ± 0.5%

2.5 Срок годности                   12 месяцев

2.6 Условия применения         18 до35°C

3. Приготовление продукта

3.1 Продукт                            1378 LUCIPOL 282 WHITE                100%

3.2 Катализатор                     6844 L110 CHARDENER                    100%

3.3 Разбавитель                      3580 THINNER 231                         40-50%

3.3 Жизнь смеси                     2 часа

4.Настройки:

4.1 Основание                        Загрунтованная поверхность

|  | Низкое давление |
| --- | --- |
| Давление | 4 bar |
| Дюза | 1.6 mm |
| Вязкость | 12’’-14’’ CF4 |
| Расход | 300 g/sqm |

5.Сушка:

5.1 от пыли                                       около 1 часа

5.2 на отлип                                     около 4 часов

5.3 шлифование                               12 часов

5.4 штабелирование                         48 часов

5.5 полировка                                  48 часов

5.6 полная сушка                             7 дней

6.Процесс нанесения:

| шаг | количество | сушка |
| --- | --- | --- |
| Шлифовка Р-120-150-180 | // | // |
| Грунт | 300 г/м2 | 12 часов |
| Шлифовка Р-320-400-600-800 | // | // |
| LUCIPOL 272 TRANSPARENT | 100 г/м2 | 1 час |
| LUCIPOL 272 TRANSPARENT | 120-150 г/м2 | 48 часов |
| Полировка | // | // |