2.Химические и физические свойства

2.1 Химсостав 	                  Смесь алкидных смол

2.2 цвет				Белый

2.3 Вязкость			80’’± 10’’ (CF6 at 20°C)

2.4 Срок хранения		12 месяцев

2.5 Условия применения 	18 to 35°C

3.Приготовление продукта

3.1 Грунт			          3218 MASS FOND C50/40	 	 100%

3.2 катализатор			1751 FP 16 HARDENER		            40%

3.3 разбавитель			0380 OPAL AYD THINNER		       20-30%

3.3 Время жизни смеси            90’ минут при 20-25°C

4.Настройки:

4.1 Основание		         Шлифованная древесина или МДФ

| давление | 4 bar |
| --- | --- |
| дюза | 1.6 mm |
| вязкость | 12’’-14’’ CF4 |
| расход | 240-300 г/м2 |

5.Сушка:

5.1 от пыли 				около 40’  минут

5.2 на отлип				около 2 часов

5.3 Шлифовка				10 часов

5.4 Полная сушка				7 дней

6. Процесс нанесения:

| шаг | количество | Время сушки |
| --- | --- | --- |
| Шлифовка Р- 120-150-180 | // | // |
| MASS FOND C50/40 | 120-150 г/м2 | 1 час |
| MASS FOND C50/40 | 120-150 г/м2 | 10 часов |
| Шлифовка Р-280-320-400 | // | // |
| Финишное покрытие | // | // |

# Text boxes

- особенности

• очень хорошая заполняемость

• хорошая тиксотропность

• отлично шлифуется

• быстрая сушка

Белый полиуретановый двухкомпонентный грунт