Техническое описание

ГРУНТ MASS FOND AS 96

ХИМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА	: грунт полиуретановый, двухкомпонентный, гидроксилированная часть

ПОДЛОЖКА	: шлифованная заготовка

ЦВЕТ					: желтоватый, мутный

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Грунт полиуретановый прозрачный высокой укрывистости, быстро сохнущий. Хорошая прозрачность и легкость шлифовки, в том числе и вручную, способствуют его применению, когда требуется нанести несколько слоев грунта; лак может наноситься на него через 40 минут.

Отличная стойкость к нанесению лака делают из него отличную базу для всех видов отделки полиуретановыми или нитро материалами, как глянцевыми, так и матовыми.

ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ВЯЗКОСТЬ				: 180" +/- 5" CF 4 при t 20° C

СУХОЙ ОСТАТОК			: 52 % +/- 0,5

СРОК ГОДНОСТИ			: 1 год

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	: 15°C / 30°C

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:		AIRLESS-AIR MIX-БАЧОК / ЛАКОНАЛИВНАЯ МАШИНА

ПОДГОТОВКА:		:				         расход     Вязкость

: ГРУНТ MASS FOND AS 96	100	А:	180"

: КАТАЛИЗАТОР FP  040		  50	А+B:	  32"

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛЕНИЕМ	: РАЗБАВИТЕЛЬ OPAL AYD	  25	A+B+D:17"

ЛАКОНАЛИВНОЙ МАШИНОЙ: РАЗБАВИТЕЛЬ OPAL AYD	  10	A+B+D:25"

## ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕСИ

# Сухой остаток меси: 37,5%		Жизнеспособность после разбавления >4 часов

СПОСОБ СУШКИ

Пленка достигает момента не прилипания пыли примерно через 3 минуты, не прилипания рук и других предметов примерно через 25 минут. Примерно через 1 час можно переворачивать панели. Все указанные величины предусматривают расход 90 – 100 г на квадратный метр.