2.Химические и физические особенности

2.1 Химическая основа    	Смесь акриловых смол

2.2 Цвет				Прозрачный

2.3 Вязкость			27’’± 3’’ (CF4 at 20°C)

2.4 Сухой остаток 		45.0% ± 0.5%

2.5 Срок годности			12 месяцев

2.6 Условия применения 	18 до 35°C

3.Приготовление продукта

3.1 Продукт 			7928 AY 101		     	 	           100%

3.2 Катализатор			4588 ACRYL 100	                               50%

3.3 Разбавитель			3580 THINNER 231		        40-50%

3.3 Время жизни смеси            > 2 часов при 20-25°C

4.Настройки пользователя:

4.1 Основание		         Предварительно загрунтованные панели

|  | Низкое давление |
| --- | --- |
| давление | 4 бар |
| Дюза | 1.6 mm |
| Вязкость | 12’’-14’’ CF4 |
| Расход | 120-150 г/м2 |

5.Время сушки:

5.1 От пыли 				около 40’

5.2 На отлип				около 2 часов

5.3 Штабелирование			12 часов

5.4 Полировка				24 часа

5.5 Полное высыхание			7 суток

6.Процесс покрытия:

| Шаг | Расход | Время сушки |
| --- | --- | --- |
| Шлифование 120-150-180 | // | // |
| Грунтование | 300 г/м2 | 12 часов |
| Шлифование 320-400-600-800 | // | // |
| AY 101 TRANSPARENT | 150 г/м2 | 24 часов |

# Text boxes

- Особенности

• отличное глянцевое покрытие

• тиксотропность

• высокая прозрачность

• отличная химстойкость

• не желтеет

• полируется

Акриловый Не желтеющий прозрачный глянцевый

лак