2.Химические и физические особенности

2.1 Химическое описание 	Смесь полиуретановых смол

2.2 Цвет				Желтоватый

2.3 Вязкость			3’45’’± 10’’ (CF4 at 20°C)

2.4 Сухой остаток		         68 % ± 0.5%

2.5 Срок хранения		12 месяцев (в закрытой упаковке)

2.6 условия применения  	18 до 35°C в хорошо проветриваемом помещении

3.Подготовка продукта

3.1 Грунт			          3495 MASS FOND AS 10 TIX 	          100%

3.2 катализатор			2181 FP 050 HARDENER		            50%

3.3 Разбавитель			0380 OPAL AYD THINNER		            30%

3.4 Время жизни смеси            >  4 hours at 20-25°C

4.Настройки

4.1 Основание		         Отшлифованная древесина

|  | Низкое давление |
| --- | --- |
| Давление | 4 bar |
| Дюза | 1.6 mm |
| Вязкость | 14’’-16’’ CF4 |
| расход | 100-200 g/м2 |

5.Сушка:

5.1 От пыли				         15’

5.2 На отлип				40’

5.3 Шлифовка				2 часа

5.4 Штабелирование			5 часов

5.5 Полная сушка				7 дней

5.6 Быстрая сушка 45°C			1час  30’

6.Поцесс нанесения:

| шаг | количество | сушка |
| --- | --- | --- |
| Шлифовка 150-180 | // | // |
| MASS FOND AS 10 TIX | 2 x 150 г/м2 | 6 часов |
| Шлифовка 320-400 | // | // |
| Лак | 100-150 г/м2 | 8 часов |

# Text boxes

- Особенности

• хорошая заполняемость

• отличная тиксотропность

• отлично шлифуется

• хорошая прозрачность

• быстрая сушка

Полиуретановый прозрачный тиксотропный грунт