ЕСО-3

КЛЕЙ ПВА ВОДОСТОЙКОСТИ ГРУППЫ D3, ПРИ ДОБАВЛЕНИИ ОТВЕРДИТЕЛЯ - ГРУППЫ D4

| Свойства: РAKOLL®-ЕСО-3 - поливинилацетатный клей средней водостойкости c уникальной химией полимера группы D3 при применении его в однокомпонентном виде. В смешанном с GXL-3-Отвердителем отвечает требованиям группы D4. РAKOLL®-ЕСО-3 очень быстро схватывается, минимальное время прессования получают при нагреве. Отвержденные клеевые соединения отличаются хорошей устойчивостью к повышенным температурам. Достигаются высокие прочности склеивания. Обработка клеевых швов не портит инструмент. По DIN EN 204 относится к группе нагрузок: однокомпонентный - D3; с GXL-3-Отвердителем - D4. Применение: - D3: детали внутреннего интерьера с частым кратковременным воздействием воды, конденсата и/или длительным воздействием высокой влажности воздуха (При применении снаружи защищать от климатических воздействий). - D4: детали внутреннего интерьера с частым сильным воздействием воды или конденсата, можно использовать для наружных работ при соответствующей защите верхней поверхности. - Облицовывание декоративными пленками с финиш-эффектом. - Cклеивание в поле токов высокой частоты - Стационарное облицовывание кромок шпоном, искусственными ламинатами и рейками из массивной древесины - Облицовывание слоистыми пластиками в короткотактовых прессах - Облицовывание слоистыми пластиками методом «ПОСТФОРМИНГ» - Корпусное и монтажное склеивание со средним временем прессования и установками предварительного нагрева - Склеивание на гладкую фугу и склеивание элементов из мягкой, твердой древесины и ДСтП. Указания по применению: На время открытой выдержки и время схватывания большое влияние оказывают рабочие условия, например, температура, влажность, гигроскопичность материала, количество наносимого клея и внутренние напряжения в материале. Нанесение клея: РAKOLL®-ЕСО-3 наносится тонким равномерным слоем с помощью оборудования для нанесения клея, валиков, зубчатых шпателей, или другого инструмента на одну из склеиваемых поверхностей, а при требовании повышенной водостойкости на обе склеиваемые поверхности. Для уменьшения вязкости возможно добавление чистой воды, не более 5%. Прессование: Детали в течение времени открытой выдержки сложить вместе и сжимать до тех пор, пока не будет достигнута достаточная начальная прочность. Давление прессования должно обеспечивать полное смыкание склеиваемых деталей. Повышенная водостойкость клеевых соединений образуется медленнее и должна проверяться не ранее, чем через 7 дней после склеивания. Маркировка: РAKOLL®-ЕСО-3 в соответствии с Распоряжением об опасных и вредных веществах не подлежит обязательной маркировке. | Хорошие результаты получают при следующих условиях: Температура в помещении, материала и клея ....18-20 °С Влажность древесины ............................................ 8-10 % Относительная влажность воздуха ...................... 60-70 % Количество наносимого клея: - при монтажном склеивания ......................... 150-190 г/м2 - при облицовывании поверхностей ............…. 70-150 г/м2 Время открытой выдержки при 150 г/м2 ….…….. до 12 мин Давление прессования .................................. 0,1-0,8 Н/мм2 Минимальное время прессования: - облицовывание поверхности декоративными пленками с финиш-эффектом в короткотактовых прессах …...5-10 сек - Склеивание в поле токов высокой частоты при продольном нагреве .....................…….......... от 15 сек - облицовывание поверхности слоистыми пластиками в короткотактовых прессах (+70°С).. от 40 сек - при монтажном склеивании .......................…...... 8-15 мин Склеивание брусков на гладкую фугу ........…......10-15 мин Пропорции смешивания: 100 весовых частей РAKOLL®-ЕСО-3 с 5 весовыми частями GXL-3-Отвердителем. Клей и отвердитель тщательно перемешать, желательно использовать электромешалки. Время жизнеспособности смеси: Около 24 часов при нормальной температуре. При температуре выше +20 °С жизнеспособность может значительно сократиться. Подготовка древесины: Древесину необходимо подсушить до нормальной влажности 8-10%. Детали должны быть хорошо отфугованы, очищены от пыли и жира. При отклонениях по толщине удлиняется время склеивания и уменьшается прочность. Изменение цвета древесины: РAKOLL®-ЕСО-3 под действием тепла и в контакте с железом может окрашивать швы некоторых пород древесины (дуб, ясень, сосна) в коричневый цвет. Очистка: Очистить инструмент водой до начала высыхания клея. При использовании отвердителя - в течении времени жизнеспособности с помощью воды. Для предотвращения налипания клея на детали оборудования рекомендуется применять разделительное средство РAKOLL® Trenmittel 1000. Советы по технике безопасности: Запрашивайте инструкции по технике безопасности. Хранение: Хранить в защищенном от мороза месте в закрытой оригинальной упаковке. Клей РAKOLL®-ЕСО-3 вследствие длительного хранения может немного загустеть. В этом случае клей необходимо основательно перемешать и он снова станет годным к употреблению. Срок хранения 9 месяцев. |
| --- | --- |

Химико-технические характеристики:

|  | РAKOLL®-ЕСО-3 | Отвердитель-GXL-3 | Смесь |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа: Цвет: РН - показатель: Белая точка: Вязкость Брукфильд НВТ: | дисперсия ПВА белый ок.3 ок. +6(C ок. 11500 мПа.с | полиизоцианат бесцветный ------ ------ ------ | ----- белый ок.3 ок. +6(C ок. 11000 мПа.с |

www.rakoll.ru