2.Химические и физические свойства

2.1 Химический состав   	Смесь акриловых смол

2.2 Цвет				Прозрачный

2.3 Вязкость			60’’ ± 6’’ (CF4 при 20°C)

2.4 Срок годности			12 месяцев (закрытые канистры в

проветриваемом помещении)

2.5 Условия эксплуатации	от 18 до 35°C в хорошо проветриваемых

помещениях

3.Приготовление продукта

3.1 Продукт 			AY 330				 	 100%

3.2 Отвердитель			3141 ACRYL 20	          		   20%

3.3 Разбавитель			0391 THINNER 214		            30%

3.3 Время жизни смеси            > 4 часов при 20-25°C

4.Условия нанесения:

4.1 Подложка	Хорошо отшлифованная деревянная поверхность

|  | LOW PRESSURE |
| --- | --- |
| Давление | 4 бар |
| Сопло | 1.6 мм |
| Вязкость | 12’’-14’’ CF4 |
| Расход | 100-150 г/м2 |

5.Время высыхания:

5.1 Сухой от пыли				около 40’

5.2 Сухой наощупь			около  100’

5.3 Сухой до шлифовки			8 часов

5.4 Полное высыхание			7 дней

6.Процесс нанесения:

| Шаг | Расход | Сушка |
| --- | --- | --- |
| Шлифовка 120-150-180 | // | // |
| Грунтование | 200 г/м2 | 8 часов |
| Шлифовка 320-400 | // | // |
| Лак AY 330 | 100-150 г/м2 | 5 часов |

7. Важная информация:

7.1 Внимательно  прочитайте технические характеристики на этикетке и в паспорте безопасности

# Text boxes

- FEATURES

• отличные выравнивающие свойства

• тиксотропный

• высокая прозрачность

• хорошая твердость

• очень хорошая химическая стройкость

Акриловый нежелтеющий матовый лак

для закрытопористой отделки