2.Химические и физические свойства

2.1 Химическое описание 	Смесь полиуретановых смол

2.2 Цвет 				Прозрачный

2.3 Вязкость			85’’± 8’’ (CF4 at 20°C)

2.4 Срок хранения		12 месяцев

2.5 Условия применения 	18 до 35°C

3. Приготовление продукта

3.1 Продукт			         MAXOPAL				 	 100%

3.2 Отвердитель			1572 M 250 		          		   50%

3.3 Разбавитель			0391 THINNER 214		      	   30%

3.3 Жизнь смеси                      > 4 часа при 20-25°C

4. Настройки:

4.1 Подложка:		         Предварительно грунтованная деревянная панель

| давление | 4 bar |
| --- | --- |
| дюза | 1.6 mm |
| вязкость | 12’’-14’’ CF4 |
| расход | 100 - 150 г/м2 |

5.Сушка:

5.1 От пыли 				около 40’ минут

5.2 на отлип				около 70’ минут

5.3 Шлифовка				6 часов

5.4 Полное высыхание			7 дней

5.5 Принудительная сушка		1час 30минут при 40°C

6.COATING PROCESS:

| Шаг | Количество | Время сушки |
| --- | --- | --- |
| Шлифовка 120-150-180 | // | // |
| Грунтование | 300 г/м2 | 12 часов |
| Шлифовка 320-400 | // | // |
| MAXOPAL | 150 г/м2 | 12 часов |

# Text boxes

- Особенности

• Хорошая заполняемость

• Хорошая тиксотропность

• Высокая прозрачность

• Высокая твёрдость

•Отличная химическая стойкость

Прозрачный полиуретановый лак высокого качества