2. Химические и физические свойства

2.1 Химическая природа 	Смесь полиэфирных смол, со стерином

2.2 Цвет				Слегка желтоватый

2.3 Вязкость			40’’± 5’’ (CF6 at 20°C)

2.4 Плотность        		1.08 кг/л

2.5  Срок годности		6 месяцев

2.6 Условия использования	18 до 35°C в хорошо проветриваемых

помещениях

3. Приготовление продукта

3.1 Продукт 			7234 POLICART DR 100 AC         	100%

3.3 Отвердитель			7235 LV 93 10% отвердитель		  10%

3.4 Разбавитель			Ацетон        			        5-10%

3.5 Рабочая вязкость		11’’±2’’ (CF4 при 20°C)

3.6 Сухой остаток           	около 89%

3.7 Жизнеспособность		30’±3’ при 25°C

3.8 Возможно разбавление от 5 до 10 %. Чем больше разбавление, тем больше жизнеспособность смеси.

4. Условия использования:

4.1 Подложка		Шлифованный массив или МДФ панели

|  | Высокое | Низкое | Безвоздушное |
| --- | --- | --- | --- |
| Давление | 30-40 бар | 4 бар | 30-40 бар |
| Размер сопла | 13/50 | 3 мм | 13/50 |
| Вязкость | 10-12’’ CF6 | 10-12’’ CF6 | 10-12’’ CF6 |
| Количество | 2 x 300 г/м2 | 2 x 300 г/м2 | 2 x 300 г/м2 |

5. Время сушки:

5.1 Время гелеобразования		45'±10'

5.2 PIECE TURN				5 hours

5.3 До шлифовки				8 часов

5.4 До штабелирования			24 часов

5.5 Полное высыхание                      7 дней

5.6 Эти параметры получены при температуре 25°C; повышение температуры уменьшает срок сушки.

6. Последовательность нанесения:

| Шаг | Количество | Время сушки |
| --- | --- | --- |
| Шлифовка 120-150-180 | // | // |
| Нанесение красителя на водной основе. На раст-лях | // | 30-60’ |
| ISOLANTE PALISSANDRO | 100-150 г/м2 | 24 часов |
| Шлифовка 320-400 | // | // |
| POLICART DR 100 AC | 2 x 300 г/м2 | 48 часов |
| Шлифовка 280-400-600 | // | // |
| Глянцевый или матовый лак, водный или на раст-лях | // | // |

6.1 С экзотическими породами древесины мы рекомендуем применять 3 слоя грунта, с выдержкой  2 часов между каждым слоем.

# Text boxes

- Особенности

• отличная тиксотропность

• очень хорошо выравнивает

• хорошая шлифовка

• очень хорошая прозрачность

• отличная заполняемость

• 2-хкомпонентный

Прозрачный двухкомпонентный полиэфирный грунт высокого качества