2.Химические и физические свойства

2.1 Химический состав 	         Смесь алкидных смол

2.2 Цвет				Прозрачный

2.3 вязкость			48’’± 0.5’’ (CF4 at 20°C)

2.4 Сухой остаток		         45% ± 0.5%

2.5 Срок хранения		12 месяцев (в закрытой таре)

2.6 Условия работы	         18 до  35°C

3.Приготовление продукта (пропорции по весу)

3.1 Лак			         I9521 PARQUIVE FONDO-FINITURA 	        100%

3.2 катализатор			FP 050 (твёрдость), FP 22 (пластичность)   50%

3.3 разбавитель			THINNER 277		                       30-40%

3.3 время жизни смеси            примерно 3 часа

4.Настройки:

4.1 Основание		         Предварительно загрунтованная поверхность

| давление | 4 bar |
| --- | --- |
| дюза | 1.6 mm |
| вязкость | 12’’-14’’ CF4 |
| расход | 100 - 150 г/м2 |

5.сушка:

5.1 от пыли				         около 40’ мин

5.2 на отлип				около 70’ мин

5.3 штабелирование			6 часов

5.4 полная сушка				7 дней

6.Процесс нанесения:

| шаг | количество | Время сушки |
| --- | --- | --- |
| Шлифовка 120-150-180 | // | // |
| PARQUIVE FONDO-FINITURA | 2х150 г/м2 | 12 часов |
| Шлифовка 320-400 | // | // |
| PARQUIVE FONDO-FINITURA | 150 г/м2 | 12 часов |

# Text boxes

- особенности

• отличная заполняемость

• хорошая тиксотропность

• хорошая прозрачность

• высокая твёрдость

• хорошая химстойкость

Полиуретановый прозрачный двухкомпонентный грунт - лак для лестниц и паркета