ПУ-Лак для паркета и мебели

с высокой нагрузкой

# 211-05735

Лак 211-05735 - полуматовый двухкомпонентный полиуретановый лак  для покрытия деревянных полов и других поверхностей, где требуется высокая стойкость к механическим и прочим воздействиям, таким как барные стойки, столешницы и пр. Обладает хорошей наполнительной способностью, отличной растекаемостью и эластичностью. Лак содержит УФ-фильтр, препятствующий изменению цвета.

Лак 211-05735 подходит для всех типов древесины. Используется как поверхностный лак и грунтовочный лак. Может также наноситься на пу-силер (91625-11004 или другой).

Лак 211-05735 может наноситься кистью, вальцами или распылением

- перед нанесением лака поверхность должна быть ошлифована и очищена от пыли

- лак наносится максимум в три слоя по 110-140 г/м2 каждого слоя

- время сушки между слоями 2 часа без шлифовки и 12 часов со шлифовкой

- для повышения светостойкости следует использовать отвердитель 878-31586

- хранить лак можно в при температуре 15 оC -25 оC в плотно закрытой таре до 18 месяцев со дня производства.

Технические данные:

| Артикул | Цвет | Тип | Вязкость при поставке с. | Сухой остаток, % | Плотность, кг/л 20оC | Степень глянца | Огне-опас-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2115735 | Бес-цветный | Полиурета-новый двухкомпо-нентный лак | 40-42 сек DIN 4 при 20оC | 41 весовых% | 1,00 | 30-35 | огне-опас-ный |

Нанесение:

| Артикул | Отвердитель | Разбавитель | Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20оС | Время жизни смеси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2115735 | 100 % отвердителя 878-31510 или 878-31586 | 800-00218 | 14-16 сек | 4 часа при 20оС |

Сушка:

| Температура | 20оС | 50оС | 80оС | Инфракрасные волны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухой от пыли | 30 мин |  |  |  |
| Сухой на ощупь | 60 мин |  |  |  |

Время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции, которая позволяет растворителям свободно испаряться.