AKZO NOBEL

Д-Дур ПРАЙМЕР 2650-751001

Д-Дур праймер 536-58638 Д-Дур Праймер – двухкомпонентный полиуретановый грунт разработанный для промышленного использования в производстве мебели, других предметов интерьера, а также для наружных работ. Д-Дур праймер используется под поверхностные краски любого типа. Д-Дур Праймер может наноситься воздушным распылением, а также электростатическим распылением. Для получения лучших результатов при использовании данного грунта следует помнить, что: - краску следует наносить на отшлифованную и очищенную от пыли поверхность Технические данные: Цвет: белый Тип: двухкомпонентный полиуретановый грунт Вязкость при поставке: 26-30 emila II Сухой остаток: 61% вес. Плотность: 1,30 кг/л Степень глянца: матовый Огнеопасность: огнеопасный Отвердитель: на 100 объемных частей грунта – 30 объемных частей отвердителя 1971-01085 Разбавитель: 800-00218 до 50% Рабочая вязкость: 20-40 с. DIN4/23С Время жизни смеси: 4 часа при 20 С Сушка: Сушка при 20 С: Сухой для шлифовки при нанесении 125-150 мкм – 4-5 ч. Сухой для штабелирования при нанесении 125-150 мкм – 8 ч. Сушка при 40 С: Сухой для шлифовки при нанесении 125-150 мкм – 2-3 ч. Сухой для штабелирования при нанесении 125-150 мкм – 3-4 .ч Время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции, которая позволяет растворителям свободно испаряться.