SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy – Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it.

SIRCA S.p,A. – это компания с системой менеджмента качества, сертифицированной  DNV согласно нормам UNI EN ISO 9001.

Описание и код

FPB1115

Химический тип

Полиуретановый ЛКМ

Описание и характеристики

Полиуретановый белый грунт. Характеризуется хорошими общими свойствами и хорошей укрывистостью.

Дополнительное описание продукта

Химико-физические характеристики

| Описание | Метод | Единицы измерения | Значение – Диапазон |
| --- | --- | --- | --- |
| Сухой остаток | I.O. 371 | % | 77±2 |
| Вязкость DIN 8 при 20°C | I.O. 301 | секунды | 45±5 |
| Удельный вес | I.O. 309 | г/см3 | 1,500±0,010 |

Способ нанесения

FPB1115: 100 весовых частей

CT310: 50 весовых частей

DL033: 50 весовых частей

Рабочая вязкость: 16 секунды DIN4

Жизнеспособность: 2 часа

Сушка: при 20°C

От пыли: 35 минут

На отлип: 60 минут

Шлифовка: 6-8 часов

Штабелирование: 16 часов

Система нанесения: распыление

Расход: 100-150 г/м²

Число слоев: 1-3

Основные свойства

Полиуретановый грунт с хорошими общими характеристиками и укрывистостью.  При нанесении на МДФ рекомендуется использовать отвердитель CT330 вместо CT310, который делает продукт более эластичным.

# Рекомендации по хранению

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении; при температуре не превышающей 25°-28° C. Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования нужно хорошо закрывать банки и вырабатывать остатки в короткие сроки.

Хранение:      12 месяцев

При хранении в оригинальных закрытых упаковках.

Информация, приведённая в данной технической карте, основывается на нашем опыте и знаниях.

Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.