SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy – Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: [www.sirca.it.](http://www.sirca.it/)

SIRCA S.p,A. – это компания с системой менеджмента качества, сертифицированной DNV согласно нормам UNI EN ISO 9001.



# Описание и код

FPB1117



# Химический тип

Полиуретановый ЛКМ



# Описание и характеристики

Полиуретановый белый тиксотропный грунт. Продукт предназначен для отделки стульев и точеных деталей.



# Дополнительное описание продукта

Химико-физические характеристики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Описание** | **Метод** | **Единицы измерения** | **Значение – Диапазон** |
| Сухой остаток | I.O. 371 | % | 71±2 |
| Вязкость DIN 6 при 20°C | I.O. 301 | секунды | 70±5 |
| Удельный вес | I.O. 309 | г/см3 | 1,420±0,010 |

# Способ нанесения

FPB1117: 100 весовых частей

CT310: 50 весовых частей

CT030: 50 весовых частей

DL033: 20-30 весовых частей

Рабочая вязкость: 16 секунды DIN4

 Жизнеспособность: 2 часа

Сушка: при 20°C

От пыли: 15 минут

На отлип: 30-40 минут

Шлифовка: 6-8 часов

Штабелирование: 12 часов

Способ нанесения: распыление

Расход: 100-150 г/м²

Число слоев: 1-3



# Основные свойства

Этот продукт характеризуется отличной укрывистостью, тиксотропностью, шлифуемостью и белизной.



 **Рекомендации по хранению**

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении; при температуре не превышающей 25°-28° C. Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования нужно хорошо закрывать банки и вырабатывать остатки в короткие сроки.

**Хранение:** 12 месяцев

 При хранении в оригинальных закрытых упаковках.

Информация, приведённая в данной технической карте, основывается на нашем опыте и знаниях.

Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.