SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85-35010 San Dono di Massanzago (PD) - Italy - Тел. 049/9322311 ra - 049/5797262 Факс - Сайт: www.sirca.it.

SIRCA S.p,A. – это компания с системой менеджмента качества, сертифицированной  DNV согласно нормам UNI EN ISO 9001.

Наименование и код

OT555S01G30

Химический тип

Полиуретановый ЛКМ

Описание и характеристики

ПУ лак для наружных работ.

Продукт разработан специально для использования при наружных работах, а так же для нанесения на поверхности из Okume.

Уровень блеска указан в коде продукта, после буквы «g»

Дополнительное описание продукта

Химико-физические характеристики

| Описание | Метод | Единицы измерения | Значение-Диапазон |
| --- | --- | --- | --- |
| Сухой остаток | I.O. 371 | % | 45±1 |
| Вязкость(DIN6 при 200С) | I.O. 301 | секунд | 55±5 |
| Удельный вес | I.O. 309 | г/см3 | 0,990±0,010 |

Способ нанесения

OT555S01G30: 100 весовых частей

CH220: 30 весовых частей

DL031: 10-30 весовых частей

Сушка: при 200С

Жизнеспособность: 2 часа

От пыли: 30-35 минут

На отлип:60-70 минут

Штабелирование: 24 часа

Система нанесения: распыление

Расход: 110-150 г/м²

Количество слоев: 1-2

Основные свойства

Полиуретановый лак для наружных работ, характеризующийся отличной устойчивостью к атмосферным воздействиям и воде. Внешний вид поверхности, окрашенной OT555S01G30, визуально очень схож с внешним видом поверхностей, окрашенных продуктами для внутренних работ.

Особенно рекомендуется начинать покрасочный цикл с использования колированных пропиточных средств.

Рекомендации по хранению

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении; при температуре не превышающей 25°-28° C. Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования нужно хорошо закрывать банки и вырабатывать остатки в короткие сроки.

Хранение:      12 месяцев

При хранении в оригинальных закрытых упаковках.

Информация, приведённая в данной технической карте, основывается на нашем опыте и знаниях.

Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.