SIRCA S.p.A. – Адрес предприятия: Viale Roma, 85-35010 San Dono di Massanzago (PD) - Italy - Tel. 049/9322311 ra - 049/5797262 Факс - Сайт: www.sirca.it.

SIRCA S.p,A. – это компания с системой менеджмента качества, сертифицированной  DNV согласно нормам UNI EN ISO 9001.

Наименование и код

OTA178G20 .

Химический тип

Акриловый лак

Описание и характеристики

Прозрачный акриловый самогрунтующийся лак.

Продукт используется при отделке мебели, плоских поверхностей прочих деревянных изделий.

Степень блеска указана в коде продукта, после буквы «g»

Дополнительное описание продукта

Химико-физические характеристики

| Описание | Метод | Единицы измерения | Значение-Диапазон |
| --- | --- | --- | --- |
| Сухой остаток (*) | I.O. 371 | % | 23±2 |
| Вязкость DIN 4 @20°C | I.O. 301 | секунд | 30±3 |
| Удельный вес (*) | I.O. 309 | г/см3 | 0,920±0,010 |

*Средние значения.

Величина сухого остатка варьируется в зависимости от степени блеска

Применение

OTA178G20: 100 весовых частей

CA142: 10 - 20 весовых частей

DL031: 20 - 40 весовых частей

Сушка при:  20°C

Жизнеспособность:  3 часа

От пыли: 30 минут

На отлип: 60 минут

Штабелирование: 12 часа

Расход: 100 - 120 г/ м2

Способ нанесения: распыление или лаконалив

Количество слоев: 1

Основные свойства

Акриловый самогрунтующийся лак, характеризующийся отличной прозрачностью и скоростью сушки. Продукт содержит УФ наполнители, которые уменьшают степень изменения цвета поверхности. Допустимо нанесение продукта в два слоя, как самого на себя, так и на акриловый грунт, но с предварительной шлифовкой. Перед нанесением продукта на УФ грунты или УФ шпатлевки рекомендуется проконсультироваться у технического специалиста.

Рекомендации по хранению

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении; при температуре не превышающей 25°-28° C. Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования нужно хорошо закрывать банки и вырабатывать остатки в короткие сроки.

СРОК ГОДНОСТИ 12 месяцев

При хранении в оригинальных закрытых упаковках.

Информация, приведённая в данной технической карте, основывается на нашем опыте и знаниях.

Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.